附件2:

19项行业标准样品目录

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 有效期 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有色行业标样 |  |  |  |
|  | YSS050-2011 | 硅青铜类控制样品1 | 15年 | 中铝洛阳铜业有限公司检测中心 |
|  | YSS051-2011 | 硅青铜类控制样品3 | 15年 | 中铝洛阳铜业有限公司检测中心 |
|  | YSS052-2011 | 系列铝青铜控制样品1 | 15年 | 中铝洛阳铜业有限公司检测中心 |
|  | YSS053-2011 | 系列铝青铜控制样品2 | 15年 | 中铝洛阳铜业有限公司检测中心 |
|  | YSS054-2011 | 系列铝青铜控制样品3 | 15年 | 中铝洛阳铜业有限公司检测中心 |
|  | YSS055-2011 | 系列铝青铜控制样品4 | 15年 | 中铝洛阳铜业有限公司检测中心 |
|  | YSS056-2011 | 系列铝青铜控制样品5 | 15年 | 中铝洛阳铜业有限公司检测中心 |
|  | YSS057-2011 | 系列铝青铜控制样品6 | 15年 | 中铝洛阳铜业有限公司检测中心 |
|  | 冶金行业标样 |  |  |  |
|  | YSBS 15325a-2011 | 不锈钢标准样品 0Cr18Ni9 | 10年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  | YSBS 15352-2011 | 不锈钢校正样品 0Cr13 | 10年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  | YSBS 15353-2011 | 不锈钢校正样品 0Cr17 | 10年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  | YSBS 15351-2011 | 不锈钢校正样品 304 | 10年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  | YSBS 15350-2011 | 合金结构钢校正样品 10Cr9Mo1VNb | 10年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  | YSBS 15127-2011 | 硅钢校正样品 50W600 | 10年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  | YSBS 21564-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（1） | 10年 | 宝山钢铁股份有限公司特钢事业部 |
|  | YSBS 21565-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（2） | 10年 | 宝山钢铁股份有限公司特钢事业部 |
|  | YSBS 21566-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（3） | 10年 | 宝山钢铁股份有限公司特钢事业部 |
|  | YSBS 21567-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（4） | 10年 | 宝山钢铁股份有限公司特钢事业部 |
|  | YSBS 21568-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（5） | 10年 | 宝山钢铁股份有限公司特钢事业部 |

8项有色行业标准样品成分含量表

| 序号 | 标准样品编号 | 名称 | 特 性 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （块） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ni | Si |  | Mn |  | Pb |  | Fe |  | Sn |  | Zn | P | Al |  | Cr |  | Mg |  |  |  |
| - 1. | YSS050-2011 | 硅青铜类控制样品1 | 标 准 值(%) | 2.01 | 0.637 |  | 0.118 |  | 0.013 |  | 0.103 |  | 0.199 |  | 0.21 | — | 0.035 |  | 0.18 |  | 0.042 |  | 200 | 中铝洛阳铜业有限公司检测中心 |
|  |  |  | 不确定度(%) | 0.04 | 0.007 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.01 | — | 0.002 |  | 0.02 |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | — | 6 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |
| - 2. | YSS051-2011 | 硅青铜类控制样品3 | 标 准 值(%) | 3.01 | 0.79 |  | 0.239 |  | 0.097 |  | 0.099 |  | 0.107 |  | 0.224 | 0.012 | 0.066 |  | 0.163 |  | — |  | 200 |  |
|  |  |  | 不确定度(%) | 0.06 | 0.02 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | — |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 名称 | 特 性 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （块） | 研制 单位 |
|  |  |  |  | Al |  | Mn |  | Fe |  | Ni |  | Sn |  | Si | Zn | Pb |  | P |  | As |  | Mg |  |  |
| - 3. | YSS052-2011 | 系列铝青铜控制样品1 | 标 准 值(%) | 9.02 |  | 1.93 |  | 0.58 |  | 0.482 |  | 0.102 |  | 0.118 | 0.98 | 0.030 |  | 0.0121 |  | — |  | — | 200 | 中铝洛阳铜业有限公司检测中心 |
|  |  |  | 不确定度(%) | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.02 |  | 0.009 |  | 0.004 |  | 0.004 | 0.05 | 0.002 |  | 0.0006 |  | — |  | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | — |  | — |  |  |
| - 4. | YSS053-2011 | 系列铝青铜控制样品2 | 标 准 值(%) | 9.46 |  | 0.53 |  | 3.05 |  | 0.522 |  | 0.100 |  | 0.141 | 1.00 | 0.012 |  | 0.014 |  | — |  | — | 200 |  |
|  |  |  | 不确定度(%) | 0.05 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 0.009 |  | 0.004 |  | 0.006 | 0.02 | 0.002 |  | 0.001 |  | — |  | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | — |  | — |  |  |
| - 5. | YSS054-2011 | 系列铝青铜控制样品3 | 标 准 值(%) | 9.00 |  | 1.07 |  | 1.06 |  | 4.77 |  | 0.097 |  | 0.130 | 0.326 | 0.0122 |  | 0.0142 |  | 0.011 |  | — | 200 |  |
|  |  |  | 不确定度(%) | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.006 |  | 0.003 | 0.009 | 0.002 |  | 0.0007 |  | 0.002 |  | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | — |  |  |
| - 6. | YSS055-2011 | 系列铝青铜控制样品4 | 标 准 值(%) | 9.50 |  | 1.33 |  | 2.91 |  | 0.86 |  | 0.098 |  | 0.115 | 0.51 | 0.028 |  | 0.0114 |  | — |  | — | 200 |  |
|  |  |  | 不确定度(%) | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.05 |  | 0.02 |  | 0.007 |  | 0.005 | 0.02 | 0.002 |  | 0.0003 |  | — |  | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | — |  | — |  |  |
| - 7. | YSS056-2011 | 系列铝青铜控制样品5 | 标 准 值(%) | 10.47 |  | 0.322 |  | 4.24 |  | 4.30 |  | 0.092 |  | 0.116 | 0.57 | 0.019 |  | 0.012 |  | — |  | — | 200 |  |
|  |  |  | 不确定度(%) | 0.04 |  | 0.002 |  | 0.07 |  | 0.05 |  | 0.004 |  | 0.008 | 0.02 | 0.002 |  | 0.002 |  | — |  | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | — |  | — |  |  |
| - 8. | YSS057-2011 | 系列铝青铜控制样品6 | 标 准 值(%) | 9.68 |  | 1.41 |  | 4.97 |  | 5.06 |  | 0.193 |  | 0.204 | 0.62 | 0.0487 |  | — |  | — |  | 0.138 | 200 |  |
|  |  |  | 不确定度(%) | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.05 |  | 0.007 |  | 0.007 | 0.02 | 0.0009 |  | — |  | — |  | 0.007 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | — |  | — |  | 6 |  |  |

11项冶金行业标准样品成分含量表

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Als | Ait | N |  |  |
| 1 | YSBS 15325a-2011 | 不锈钢 0Cr18Ni9 | 标准值及 标准偏差 | 0.045 0.001 | 0.528 0.004 | 1.56 0.02 | 0.035 0.001 | 0.0006 0.0001 | 17.25 0.04 | 8.04 0.02 | 0.216 0.005 | 0.590 0.008 | 0.0037 0.0005 | 0.0043 0.0006 | 0.044 0.001 | 200 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  | 续上表 |  |  | Co | Ti | V | As | Sn | Sb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | YSBS 15325a-2011 | 不锈钢 0Cr18Ni9 | 标准值及 标准偏差 | 0.129 0.002 | 0.0023 0.0004 | 0.071 0.001 | 0.0045 0.0045 | 0.021 0.001 | 0.0025 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 推荐值 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Als | Ait | N |  |  |
| 2 | YSBS 15352-2011 | 不锈钢校正样品0Cr13 | 推荐值 | 0.019 | 0.54 | 0.34 | 0.020 | 0.0016 | 13.41 | 0.20 |  |  |  |  | 0.015 | 200 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
| 3 | YSBS 15353-2011 | 不锈钢校正样品0Cr17 | 推荐值 | 0.027 | 0.36 | 0.22 | 0.016 | 0.0009 | 16.38 | 0.10 |  |  |  |  | 0.016 | 200 |  |
| 4 | YSBS 15351-2011 | 不锈钢校正样品304 | 推荐值 | 0.043 | 0.46 | 1.26 | 0.034 | 0.0011 | 18.37 | 8.05 |  | 0.21 |  |  | 0.043 | 200 |  |
| 5 | YSBS 15350-2011 | 合金结构钢校正样品 10Cr9Mo1VNb | 推荐值 | 0.092 | 0.27 | 0.36 | 0.011 | 0.0006 | 8.40 | 0.051 | 0.92 |  |  |  | 0.056 | 200 |  |
| 6 | YSBS 15127-2011 | 硅钢校正样品50W600 | 推荐值 | 0.0023 | 1.45 | 0.43 | 0.011 | 0.0054 | 0.021 | 0.009 |  | 0.0045 | 0.236 | 0.240 | 0.0033 | 200 |  |

续上表

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 推荐值 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Co | Ti | V | As | Sn | Sb | B | Al | Nb | Zr |  |  |  |  |
| 2 | YSBS 15352-2011 | 不锈钢校正样品0Cr13 | 推荐值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
| 3 | YSBS 15353-2011 | 不锈钢校正样品0Cr17 | 推荐值 |  |  | 0.028 |  |  |  | 0.0033 |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 4 | YSBS 15351-2011 | 不锈钢校正样品304 | 推荐值 |  |  |  |  |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  | 200 |  |
| 5 | YSBS 15350-2011 | 合金结构钢校正样品 10Cr9Mo1VNb | 推荐值 |  |  | 0.20 | 0.002 | (<0.001) |  |  | 0.0089 | 0.069 | 0.0014 |  |  | 200 |  |
| 6 | YSBS 15127-2011 | 硅钢校正样品50W600 | 推荐值 |  | 0.0039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 推荐值 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Nb | Ni | V | W | Ti |  |  |
| 7 | YSBS 21564-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（1） | 推荐值 | 0.106 | 3.20 | 0.016 | 0.012 | 1.92 | 0.37 | 0.082 | 5.97 | 1.15 | 3.05 | 0.39 | 0.030 | 200 | 宝山钢铁股份有限公司特钢事业部 |
| 8 | YSBS 21565-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（2） | 推荐值 | 0.061 | 0.045 | 0.111 | 0.014 | 0.70 | 0.69 | 19.13 | 0.99 | 2.08 | 0.30 | 14.91 | 0.026 | 200 |  |
| 9 | YSBS 21566-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（3） | 推荐值 | 0.065 | 0.89 | 0.252 | 0.024 | 0.20 | 0.91 | 0.097 | 0.033 | 61.98 | 0.098 | 0.19 | 0.63 | 200 |  |
| 10 | YSBS 21567-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（4） | 推荐值 | 0.074 | 0.092 | 0.0052 | 0.014 | 0.28 | 3.13 | 0.60 | 0.017 | 63.28 | 0.50 | 5.38 | 1.04 | 200 |  |
| 11 | YSBS 21568-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（5） | 推荐值 | 0.079 | 0.22 | 0.011 | 0.0048 | 0.32 | 23.13 | 0.041 | 1.11 | 55.98 | 0.99 | 0.059 | 3.30 | 200 |  |

续上表

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 推荐值 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （瓶、套） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sn | Al | Co | As | B | Bi | Cu | Mg | Fe | Pb | Sb | Zr |  |  |
| 7 | YSBS 21564-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（1） | 推荐值 | 0.047 | 0.015 | 0.31 | 0.027 | 0.0031 | 0.0017 | 1.88 | <0.002 | 80.33 | <0.002 | 0.0049 | 0.002* | 200 | 宝山钢铁股份有限公司特钢事业部 |
| 8 | YSBS 21565-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（2） | 推荐值 | 0.008 | 0.014 | 59.26 | 0.048 | 0.0033 | 0.0003 | 0.052 | <0.001 | 1.18 | 0.0014* | 0.07* | 0.0011 | 200 |  |
| 9 | YSBS 21566-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（3） | 推荐值 | 0.18 | 2.01 | 0.64 | 0.006 | 0.0006* | 0.00005 | 29.22 | 0.0013 | 2.32 | 0.0015 | <0.002 | 0.30 | 200 |  |
| 10 | YSBS 21567-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（4） | 推荐值 | 0.0080 | 5.77 | 7.81 | 0.013 | 0.030 | 0.00006* | 0.30 | 0.0058 | 0.49 | 0.032 | <0.007 | 0.18 | 200 |  |
| 11 | YSBS 21568-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（5） | 推荐值 | 0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.013 | 0.008 | 0.0012 | 0.32 | 0.0013 | 12.48 | 0.0038 | 0.04* | 0.007 | 200 |  |

续上表

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 推荐值 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Re | Ta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | YSBS 21564-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（1） | 推荐值 | 0.14* | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 宝山钢铁股份有限公司特钢事业部 |
| 8 | YSBS 21565-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（2） | 推荐值 | 0.12* | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 9 | YSBS 21566-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（3） | 推荐值 | 0.008* | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 10 | YSBS 21567-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（4） | 推荐值 | 2.96 | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 11 | YSBS 21568-2011 | 铁镍钴基钢校正样品（5） | 推荐值 | 1.52 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |