附件2:

39项冶金行业标准样品目录

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 有效期 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YSBC 25601-2014 | 锰硅合金（FeMn68Si16） | 10年 | 中钢集团吉林铁合金股份有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
| 2 | YSBC 25602-2014 | 硅铁FeSi75Al1.5-A | 10年 | 中钢集团吉林铁合金股份有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
| 3 | YSBS 13121-2014 | 低碳钢光谱标准样品1# | 15年 | 鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
| 4 | YSBS13122-2014 | 低碳钢光谱标准样品2# | 15年 | 鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
| 5 | YSBS13123-2014 | 低碳钢光谱标准样品3# | 15年 | 鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
| 6 | YSBS13124-2014 | 低碳钢光谱标准样品4# | 15年 | 鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
| 7 | YSBS13125-2014 | 低碳钢光谱标准样品5# | 15年 | 鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
| 8 | YSBS13126-2014 | 低碳钢光谱标准样品6# | 15年 | 鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
| 9 | YSBS281010-2014 | 弹簧钢60Si2Mn光谱 | 15年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 10 | YSBS281011-2014 | 焊丝ER50-6光谱 | 15年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 11 | YSBS281012-2014 | 易切削结构钢SAE1215光谱 | 15年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 12 | YSBS281013-2014 | 优质碳素结构钢45#光谱 | 15年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 13 | YSBS281014-2014 | 冷镦钢35K光谱 | 15年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 14 | YSBS281015-2014 | 合金钢09MnNiDR光谱 | 15年 | 山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院 |
| 15 | YSBS281016-2014 | 合金钢20CrMnTi光谱 | 15年 | 山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院 |
| 16 | YSBS281017-2014 | 合金钢（40Cr）光谱 | 15年 | 山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院 |
| 17 | YSBS281019-2014 | 合金结构钢35CrMo光谱 | 15年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 18 | YSBS281020-2014 | 合金结构钢42CrMo光谱 | 15年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 19 | YSBS281021-2014 | 轴承钢（GCr15）光谱 | 15年 | 山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院 |
| 20 | YSBS15354-2014 | 不锈钢SUS409L | 15年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
| 21 | YSBS15207-2014 | 低合金钢20Mn23Al | 15年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
| 22 | YSBS15128-2014 | 低合金钢LZ50 | 15年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
| 23 | YSBC18683-2014 | 锰硅合金 | 10年 | 重庆钢铁股份有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
| 24 | YSBC26601-2014 | 钒铁（FeV50-A） | 10年 | 中信锦州金属股份有限公司质量检验中心 |
| 25 | YSBC26602-2014 | 钒铁（FeV50-B） | 10年 | 中信锦州金属股份有限公司质量检验中心 |
| 26 | YSBC26603-2014 | 高碳铬铁（FeCr67C9.5） | 10年 | 中信锦州金属股份有限公司质量检验中心 |
| 27 | YSBC26604-2014 | 锰硅合金（FeMn68Si18） | 10年 | 中信锦州金属股份有限公司质量检验中心 |
| 28 | YSBC26605-2014 | 锰硅合金（锰小于60.0%） | 10年 | 中信锦州金属股份有限公司质量检验中心 |
| 29 | YSBC26701-2014 | 锰矿石标准样品 1# | 10年 | 中信锦州金属股份有限公司质量检验中心 |
| 30 | YSBC26702-2014 | 锰矿石标准样品 2# | 10年 | 中信锦州金属股份有限公司质量检验中心 |
| 31 | YSBC26703-2014 | 锰矿石标准样品 3# | 10年 | 中信锦州金属股份有限公司质量检验中心 |
| 32 | YSBC26704-2014 | 锰矿石标准样品 4# | 10年 | 中信锦州金属股份有限公司质量检验中心 |
| 33 | YSBC26705-2014 | 钛精矿 | 10年 | 中信锦州金属股份有限公司质量检验中心 |
| 34 | YSBC26801-2014 | 连铸保护渣标准样品1# | 5年 | 西保冶材集团有限公司 |
| 35 | YSBC26802-2014 | 连铸保护渣标准样品2# | 5年 | 西保冶材集团有限公司 |
| 36 | YSBC26803-2014 | 连铸保护渣标准样品3# | 5年 | 西保冶材集团有限公司 |
| 37 | YSBC26804-2014 | 连铸保护渣标准样品4# | 5年 | 西保冶材集团有限公司 |
| 38 | YSBC26805-2014 | 连铸保护渣标准样品5# | 5年 | 西保冶材集团有限公司 |
| 39 | YSBC37648-2014 | 高碳铬铁 | 10年 | 郑州机械研究所 |

39项冶金行业标准样品成分含量

| 序号 | 编号 | 标准样品名称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准偏差 | Mn | Si | P | C | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | YSBC 25601-2013 | 锰硅合金（Fe68Si16） | 标准值 | 69.77 | 14.20 | 0.153 | 2.21 | 0.0052 |  |  |  |  |  |  |  | 2500瓶 | 中钢集团吉林铁合金股份有限公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.07 | 0.07 | 0.004 | 0.01 | 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 标准样品名称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | Si | Al | P | C | S | Cr | Mn | Ca | Ti | Mg | Ni | Fe |  |  |
| 2 | YSBC 25602-2013 | 硅铁（FeSi75Al1.5-A） | 标准值 | 78.34 | 1.36 | 0.018 | 0.082 | 0.0039 | 0.050 | 0.12 | 0.66 | 0.091 | 0.023 | 0.020 | 19.11 | 2000瓶 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.14 | 0.03 | 0.001 | 0.003 | 0.0005 | 0.002 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.12 |  |  |
| 序号 | 编号 | 标准样品名称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 研制单位 |
|  |  |  | 标准偏差 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | V |  | Ti | Alt |  |  |
| 3 | YSBS 13121-2013 | 低碳钢光谱1# | 标准值 | 0.0024 | 0.015 | 0.186 | 0.0093 | 0.0044 | 0.0025 | 0.014 | 0.0041 | 0.0006* |  | 0.065 | 0.048 | 150 块 | 鞍 钢 股 份 有 限 公 司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0001 | 0.001 | 0.003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.001 | 0.0002 |  |  | 0.001 | 0.002 |  |  |
| 4 | YSBS 13122-2013 | 低碳钢光谱2# | 标准值 | 0.0021 | 0.020 | 0.173 | 0.0088 | 0.0040 | 0.0070 | 0.015 | 0.015 | 0.0005* |  | 0.069 | 0.045 | 150 块 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0004 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0.004 | 0.001 |  |  |
| 5 | YSBS 13123-2013 | 低碳钢光谱3# | 标准值 | 0.0024 | 0.016 | 0.144 | 0.0089 | 0.0045 | 0.0035 | 0.017 | 0.0044 | 0.0005* |  | 0.036 | 0.0042 | 160 块 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0001 | 0.002 | 0.002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.001 | 0.0002 |  |  | 0.001 | 0.0002 |  |  |
| 6 | YSBS 13124-2013 | 低碳钢光谱4# | 标准值 | 0.0045 | 0.024 | 0.113 | 0.0075 | 0.0055 | 0.0063 | 0.010 | 0.0085 | 0.0002* |  | 0.057 | 0.021 | 170 块 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 | 0.002 | 0.006 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.001 | 0.0003 |  |  | 0.002 | 0.001 |  |  |
| 7 | YSBS 13125-2013 | 低碳钢光谱5# | 标准值 | 0.0043 | 0.021 | 0.149 | 0.0094 | 0.0047 | 0.0034 | 0.017 | 0.0043 | 0.0006* |  | 0.024 | 0.0034 | 160 块 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 | 0.001 | 0.003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.001 | 0.0002 |  |  | 0.001 | 0.0002 |  |  |
| 8 | YSBS 13126-2013 | 低碳钢光谱6# | 标准值 | 0.026 | 0.012 | 0.260 | 0.011 | 0.0045 | 0.0038 | 0.016 | 0.0061 | 0.0005* |  | 0.0003* | 0.025 | 150 块 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.001 | 0.0002 |  |  |  | 0.001 |  |  |
|  | 续上表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 标准样品名称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 研制单位 |
|  |  |  | 标准偏差 | Sn | As | Sb | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | YSBS 13121-2013 | 低碳钢光谱1# | 标准值 | 0.0002* | 0.0008 | 0.0001* | 0.0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鞍 钢 股 份 有 限 公 司 |
|  |  |  | 标准偏差 |  |  |  | 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | YSBS 13122-2013 | 低碳钢光谱2# | 标准值 | 0.0004* | 0.0013 | 0.0002* | 0.0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 |  | 0.0003 |  | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | YSBS 13123-2013 | 低碳钢光谱3# | 标准值 | 0.0004* | 0.0012 | 0.0002* | 0.0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 |  | 0.0002 |  | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | YSBS 13124-2013 | 低碳钢光谱4# | 标准值 | 0.0004* | 0.0013 | 0.0003* | 0.0052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 |  | 0.0003 |  | 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | YSBS 13125-2013 | 低碳钢光谱5# | 标准值 |  | 0.0011 | 0.0002* | 0.0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 |  | 0.0002 |  | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | YSBS 13126-2013 | 低碳钢光谱6# | 标准值 | 0.0003* | 0.0011 | 0.0002* | 0.0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 |  | 0.0001 |  | 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 标准样品名称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 研制单位 |
|  |  |  | 标准偏差 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |  |  |  |  |  |  |
| 9 | YSBS 281010-2013 | 弹簧钢60Si2Mn | 标准值 | 0.574 | 1.76 | 0.792 | 0.020 | 0.014 | 0.024 | 0.019 | 0.011 |  |  |  |  | 980 块 | 山东省冶金科学研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | YSBS 281011-2013 | 焊丝ER50-6 | 标准值 | 0.076 | 0.90 | 1.49 | 0.020 | 0.011 | 0.024 | 0.0059 | 0.0076 |  |  |  |  | 970 块 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0004 | 0.0004 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | YSBS 281012-2013 | 易切削结构钢SAE1215 | 标准值 | 0.065 | 0.013 | 1.31 | 0.056 | 0.364 | 0.023 | 0.0082 | 0.010 |  |  |  |  | 920 块 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.0002 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 研制单位 |
|  |  | 标准样品名称 | 标准偏差 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Ti | Alt |  |  |
| 12 | YSBS 281013-2013 | 优质碳素 结构钢45# | 标准值 | 0.455 | 0.232 | 0.643 | 0.013 | 0.014 | 0.026 | 0.0070 | 0.0074 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0046 | 910 块 | 山东省冶金科学研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 |  |  |
| 13 | YSBS 281014-2013 | 冷镦钢 35K | 标准值 | 0.358 | 0.195 | 0.728 | 0.012 | 0.0066 | 0.028 | 0.0065 | 0.011 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0029 | 0.035 | 930 块 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.0004 | 0.001 | 0.0003 | 0.001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0004 | 0.002 |  |  |
| 14 | YSBS 281015-2013 | 合金钢（09MnNiDR） | 标准值 | 0.057 | 0.365 | 1.60 | 0.013 | 0.0027 | 0.338 | 0.300 | 0.435 | 0.135 | 0.004 | 0.020 | 0.023 | 920 块 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.001 | 0.0002 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |  |  |
| 15 | YSBS 281016-2013 | 合金钢（20CrMnTi） | 标准值 | 0.203 | 0.237 | 0.990 | 0.015 | 0.022 | 1.06 | 0.018 | 0.023 | 0.0084 | 0.005 | 0.073 | 0.025 | 890 块 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.003 | 0.002 |  |  |
| 16 | YSBS 281017-2013 | 合金钢（40Cr） | 标准值 | 0.415 | 0.225 | 0.645 | 0.026 | 0.016 | 0.912 | 0.018 | 0.024 | 0.0014 | 0.007 | 0.0049 | 0.012 | 930 块 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 |  |  |
| 17 | YSBS 281019-2013 | 合金结构钢 35CrMo | 标准值 | 0.348 | 0.196 | 0.542 | 0.015 | 0.0071 | 0.923 | 0.021 | 0.028 | 0.163 | 0.006 | 0.0036 | 0.0088 | 910 块 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.0004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.0003 | 0.0004 |  |  |
| 18 | YSBS 281020-2013 | 合金结构钢 42CrMo | 标准值 | 0.415 | 0.197 | 0.540 | 0.015 | 0.0082 | 0.935 | 0.018 | 0.024 | 0.171 | 0.005 | 0.0045 | 0.012 | 910块 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.0004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.0003 | 0.001 |  |  |
| 19 | YSBS 281021-2013 | 轴承钢 （GCr15） | 标准值 | 0.965 | 0.219 | 0.303 | 0.011 | 0.0023 | 1.48 | 0.023 | 0.024 | 0.0030 | 0.008 | 0.0080 | 0.018 | 860 块 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.0002 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.0004 | 0.001 | 0.0005 | 0.002 |  |  |
|  | 续上表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 标准样品名称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 研制单位 |
|  |  |  | 标准偏差 | As | Nb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | YSBS 281013-2013 | 优质碳素 结构钢45# | 标准值 | 0.0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山东省冶金科学研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | YSBS 281014-2013 | 冷镦钢 35K | 标准值 | 0.0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | YSBS 281015-2013 | 合金钢（09MnNiDR） | 标准值 | 0.0022 | 0.047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | YSBS 281016-2013 | 合金钢（20CrMnTi） | 标准值 | 0.0080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | YSBS 281017-2013 | 合金钢（40Cr） | 标准值 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | YSBS 281019-2013 | 合金结构钢 35CrMo | 标准值 | 0.0084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | YSBS 281020-2013 | 合金结构钢 42CrMo | 标准值 | 0.0075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | YSBS 281021-2013 | 轴承钢（GCr15） | 标准值 | 0.0080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 标准样品名称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 研制单位 |
|  |  |  | 标准偏差 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | V | Ti | Nb | Alt | N |  |  |
| 20 | YSBS 15354-2013 | 不锈钢SUS409L | 标准值 | 0.0053 | 0.408 | 0.221 | 0.021 | 0.0011 | 11.58 | 0.082 | 0.045 | 0.202 | 0.004 | 0.017 | 0.0057 | 300 块 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0003 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.0001 | 0.04 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.0003 |  |  |
| 21 | YSBS 15207-2013 | 低合金钢20Mn23Al | 标准值 | 0.159 | 0.208 | 21.44 | 0.0080 | 0.0008 | 0.047 | 0.015 | 0.056 |  |  | 2.01 | 0.010 |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.005 | 0.007 | 0.05 | 0.0007 | 0.0001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0.03 | 0.001 |  |  |
| 序号 | 编号 | 标准样品名称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | V | Als | Alt | N |  |  |  |
| 22 | YSBS 15128-2013 | 低合金钢LZ50 | 标准值 | 0.502 | 0.27 | 0.87 | 0.011 | 0.0014 | 0.085 | 0.023 | 0.034 | 0.044 | 0.046 | 0.0047 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.0002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 标准样品名称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 研制单位 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | Mn | Si | P | S | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | YSBC 18683-2013 | 锰硅合金 | 标准值 | 66.20 | 18.41 | 0.126 | 0.022 | 1.56 |  |  |  |  | 1000 瓶 | 重庆钢铁股份有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.15 | 0.16 | 0.004 | 0.001 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 标准样品名称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 研制单位 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | V | Si | P | C | S | Mn | Al* | Cr | Zn* |  |  |  |  |  |
| 24 | YSBC 26601-2013 | 钒铁 | 标准值 | 50.57 | 0.84 | 0.051 | 0.22 | 0.0044 | 1.64 | 0.002 | 0.70 | 0.0024 | 1000 瓶 | 中信锦州金属股份有限公司质量检验中心 |  |  |  |
|  |  | FeV50-A | 标准偏差 | 0.09 | 0.02 | 0.001 | 0.02 | 0.0004 | 0.03 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | YSBC 26602-2013 | 钒铁 | 标准值 | 53.78 | 0.81 | 0.043 | 0.17 | 0.0040 | 2.00 | 0.0025 | 0.71 | 0.004 |  |  |  |  |  |
|  |  | FeV50-B | 标准偏差 | 0.09 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.0004 | 0.03 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 标准样品名称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 研制单位 |
|  |  |  | 标准偏差 | Cr | Si | P | C | S | Mn | Ti | Ni |  |  |  |  |  |  |
| 26 | YSBC 26603-2013 | 高碳铬铁 | 标准值 | 65.86 | 2.18 | 0.017 | 7.23 | 0.020 | 0.38 | 0.15 | 0.29 |  |  |  |  | 700 瓶 | 中信锦州金属股份有限公司质量检验中心 |
|  |  | （FeCr67C9.5） | 标准偏差 | 0.14 | 0.04 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 标准样品名称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | Mn | Si | P | C | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | YSBC 26604-2013 | 锰硅合金 | 标准值 | 67.44 | 18.24 | 0.080 | 1.24 | 0.009 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 瓶 |  |
|  |  | （FeMn68Si18） | 标准偏差 | 0.08 | 0.012 | 0.004 | 0.02 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 标准样品名称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | Mn | Si | P | C | S | Ti | Al | Mo* |  |  |  |  |  |  |
| 28 | YSBC 26605-2013 | 锰硅合金 | 标准值 | 54.97 | 19.15 | 0.060 | 0.40 | 0.011 | 0.24 | 0.015 | 0.0009 |  |  |  |  | 1000 瓶 |  |
|  |  | （锰小于60.0%） | 标准偏差 | 0.11 | 0.07 | 0.002 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 标准样品名称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 研制单位 |
|  |  |  | 标准偏差 | ∑Mn | ∑Fe | SiO2 | P | CaO | MgO | Al2O3 | MnO2 | Ti | Zn | Pb | Co |  |  |
| 29 | YSBC 26701-2013 | 锰矿石1# | 标准值 | 44.95 | 10.50 | 5.41 | 0.033 | 7.53 | 1.05 | 0.37 | 32.31* | 0.010 | 0.013 | 0.013 | 0.008 | 1000 瓶 | 中信锦州金属股份有限公司质量检验中心 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.002 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  |
| 30 | YSBC 26702-2013 | 锰矿石2# | 标准值 | 48.53 | 4.93 | 5.56 | 0.080 | 0.37 | 0.25 | 3.28 | 72.64* | 0.102 | 0.016 | 0.012 | 0.005 |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.14 | 0.04 | 0.07 | 0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |  | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  |
| 31 | YSBC 26703-2013 | 锰矿石3# | 标准值 | 58.8 | 1.45 | 5.63 | 0.009 | 0.37 | 0.17 | 0.74 | 62.07* | 0.025 | 0.219 | 0.018 | 0.0014 |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 |  |  |
| 32 | YSBC 26704-2013 | 锰矿石4# | 标准值 | 45.20 | 6.03 | 5.55 | 0.127 | 0.103 | 0.097 | 6.88 | 67.71* | 0.092 | 0.052 | 0.007* | 0.039 |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.06 |  | 0.003 | 0.002 |  | 0.006 |  |  |
|  | 续上表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 标准样品名称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 研制单位 |
|  |  |  | 标准偏差 | Cu | Ni | C | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | YSBC 26701-2013 | 锰矿石1# | 标准值 | 0.009 | 0.002* | 1.22 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中信锦州金属股份有限公司质量检验中心 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 |  | 0.04 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | YSBC 26702-2013 | 锰矿石2# | 标准值 | 0.005 | 0.012 | 0.085 | 0.017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | YSBC 26703-2013 | 锰矿石3# | 标准值 | 0.024 | 0.0024 | 0.034 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.0005 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | YSBC 26704-2013 | 锰矿石4# | 标准值 | 0.033 | 0.039 | 0.090 | 0.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 标准样品名称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 研制单位 |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | TiO2 | SiO2 | P | ∑Fe | FeO | MnO | Al2O3 | CaO | MgO | V2O5 |  |  |  |  |
| 33 | YSBC 26705-2013 | 钛精矿 | 标准值 | 51.35 | 1.98 | 0.045 | 31.4 | 23.81 | 0.90 | 0.75 | 0.16 | 0.84 | 0.22 | 1000 瓶 | 中信锦州金属股份有限公司质量检验中心 |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.13 | 0.03 | 0.002 | 0.09 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | C | S | Cr2O3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.043 | 0.004 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 标准样品名称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 研制单位 |
|  |  |  | 标准偏差 | SiO2 | TCa | Na2O | Al2O3 | MgO | Cf | TC | F* |  |  |  |  |  |  |
| 34 | YSBC 26801-2013 | 连铸保护渣1# | 标准值 | 18.96 | 12.89 | 9.86 | 16.99 | 1.39 | 18.14 | 19.97 | 4.47 |  |  |  |  | 1000 瓶 | 西保冶材集团有限公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | YSBC 26802-2013 | 连铸保护渣2# | 标准值 | 23.08 | 17.93 | 2.94 | 14.14 | 5.86 | 9.94 | 12.71 | 3.83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | YSBC 26803-2013 | 连铸保护渣3# | 标准值 | 30.10 | 30.78 | 0.52 | 2.14 | 1.30 | 4.06 | 6.05 | 10.59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.23 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | YSBC 26804-2013 | 连铸保护渣4# | 标准值 | 34.95 | 19.13 | 5.02 | 5.30 | 0.78 | 14.49 | 15.86 | 5.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | YSBC 26805-2013 | 连铸保护渣5# | 标准值 | 41.31 | 21.46 | 4.07 | 6.93 | 3.26 | 1.57 | 3.06 | 4.79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不确定度 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 标准样品名称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 研制单位 |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | YSBC 37648-2013 | 高碳铬铁 | 标准值 | 8.49 | 2.15 | 0.20 | 0.024 | 0.015 | 61.54 |  |  |  |  | 960 瓶 | 郑州机械研究所 |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |